**NÁVOD NA MONTÁŽ OBKLADŮ INCANA**

Podklad, ke kterém budete lepit výrobky INCANA musí být rovný, suchý, čistý, pevný a stabilní. Před montáží se doporučuje ošetřit zeď základním nátěrem od firmy INCANA. Pokud se zjistí, že fasádní obklad na lepené straně je příliš hladký a sklovitý, je nutné jej matovat pomocí drátěnky nebo obdobného nářadí. Dle potřeby obrousíte okraje obkladu a odstraňte případné nerovnosti. Doporučuje se použití lepidla značky INCANA, které je elastické, mrazuvzdorné a určené k lepení betonových výrobků. Lepidlo se nanese na povrch obkladu pomocí ozubeného plochého hladítka. Přebytečné množství lepidla opatrně odstraňte pomocí zednické lžíce a vyhněte se zašpinění bočních povrchů obkladu. Případná zašpinění vzniklé během lepení odstraňte okamžitě pomocí vlhké houby.

Pro řezání fasádní obkladů na požadovanou délku použijte nářadí vybavené diamantovým kotoučem na řezání kamene.

Fasádní obklady by se neměly aplikovat při teplotách nižších než 5°C a vyšší nad 25 °C, anebo v dešti.

Místa montáže fasádních obkladů je nutné zabezpečit před působením povětrnostních vlivů až k úplnému vyschnutí lepidla. Během provádění obkládání by se měly vybírat obklady z různých balení současně pro minimalizaci případných barevných a kontrastních rozdílů. Odlišně obarvené místa na povrchu obkladů jsou vyrobeny úmyslně.

Abyste minimalizovali riziko vápenných výkvětů a ochránili barvy vašich obkladů, výrobce doporučuje použít impregnaci INCANA. Impregnaci byste měli provést po 14 dnech.

Vápenné výkvěty jsou přirozený chemicko-fyzikální jev. Příčina výkvětů vzniklých po nalepení obkladů je nezávislá na výrobci a reklamace se na něj nevztahují. Výkvěty jsou dočasným jevem a postupně odezní.

Informace ohledně impregnace jednotlivých výrobků INCANA jsou obsažené na etiketě výrobku.

Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda na výrobku nejsou zjevné vady. Společnost INCANA nenese odpovědnost za špatně provedenou montáž nebo užití stavebních chemie jiných dodavatelů. Reklamace ohledně rozměrů a barev nahlášené po ukončení montáže nebudou projednávány. Všechny práce by se měly provést přesně podle „Technických podmínek provádění a odběru stavebních a montážních prací“. Záruka od výrobce zahrnuje jen výměnu výrobků.

**POZNÁMKA**

Fasádní obklady napodobující cihly jsou prodávané v čtverečních metrech, vypočítaných bez spárování. Přípustná odchylka obsahu je cca 5 %.

Detailní informace ohledně montáže jednotlivých výrobků najdete na našich webových stránkách. [www.incana.com](http://www.incana.com)